## Slide 1
Sinh viên: | Phạm Duy Linh | 21020998
Giảng viên hướng dẫn: | TS. Nguyễn Tuấn Cảnh | 
Ngành: Vật lý kỹ thuật
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG
(BLADE COATER)
ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO

## Slide 2
Nội dung | Nội dung | Nội dung
I. |  | Tổng quan
II. |  | Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
III. |  | Ứng dụng máy tráng phủ trong linh kiện chuyển đổi điện năng
IV. |  | Kết quả và thảo luận

## Slide 3
I. Tổng quan
nguyendinhthe - voz.vn
Hình 1: Các ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống
Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại, nhu cầu về các thiết bị điện tử hữu cơ, cảm biến và các linh kiện chuyển đổi điện năng ngày càng cao. việc chế tạo các lớp màng mỏng với chất lượng cao đóng vai trò then chốt.

## Slide 4
I. Tổng quan
Hình 2: Các phương pháp lắng đọng màng mỏng

## Slide 5
I. Tổng quan
2600$
2700$
3500$

## Slide 6
Ưu và nhược điểm phương pháp quay phủ
  Ưu điểm:
    Tạo màng mỏng với độ đồng đều cao
    Chi phí thấp
  Nhược điểm:
    Khó kiểm soát độ dày mỏng
    Yêu cầu dung dịch có độ nhớt thấp
    Khả năng nhiễm bẩn
    Bị mất 99% dung dịch trong quá trình quay phủ
Hình 4: Máy quay phủ spin-coating

## Slide 7
Ưu và nhược điểm phương pháp tráng phủ
  Ưu điểm:
    Tạo màng mỏng với độ đồng đều cao
    Chi phí thấp
    Sử dụng ít dung dịch
    Dễ dàng mở rộng quy mô
    Phù hợp với dung dịch có độ nhớt cao
  Nhược điểm:
    Khó kiểm soát độ mỏng
    Hạn chế với bề mặt phức tạp
    Khả năng nhiễm bẩn
Hình 4: Các ưu điểm của blade-coating so với spin-coating

## Slide 8
1. Sử dụng dung dịch vừa đủ cho quá trình sơn phủ
2. Điều chỉnh dao để cho ra độ dày mỏng phù hợp và bắt đầu quá trình sơn phủ với tốc độ không đổi
3. Sấy dung dịch tạo lớp màng mỏng
I. Các bước tạo màng bằng phương pháp tráng phủ
Hình 5: Các bước sơn phủ màng mỏng

## Slide 9
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Thiết kế bộ chuyển động:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì

## Slide 10
Hình 8: Thiết kế cơ khí
Khung máy
Trục chuyển động
Hệ gá mẫu
Phần cơ khí
Applicator Coater

## Slide 11
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Thiết kế bộ chuyển động:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì
  Thiết kế vi xử lý:
    Vi xử lý
    Bộ nhớ
    Nguồn điện
    Mạch điều khiển
    Giao tiếp

## Slide 12
Hình 10: Linh kiện trong điều khiển thiết bị
Sử dụng các linh kiện phù hợp có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu chế tạo khác nhau.
Đảm bảo chi phí chế tạo phù hợp để phổ biến trong các phòng thí nghiệm cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy.
Phần cứng

## Slide 13
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của thiết bị sơn phủ
Phần cứng

## Slide 14
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Thiết kế bộ chuyển động:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì
  Phần mềm:
    Chương trình điều khiển
    Giao diện người dùng
    Bảo mật
    Cập nhật phần mềm
  Thiết kế vi xử lý:
    Vi xử lý
    Bộ nhớ
    Nguồn điện
    Mạch điều khiển
    Giao tiếp

## Slide 15
Hình 14: Sơ đồ giải thuật của máy bladecoating
Phần mềm

## Slide 16
Hình 15: Giao diện ứng dụng blade-coating trên web
Phần mềm
Notes: z

## Slide 17
Hình 16: Giao diện kết nối wifi blade-coating trên web
Phần mềm

## Slide 18
8g PVA
Hình 17: Quy trình chế tạo màng PVA blade-coating
PVA 10%
III. Ứng dụng máy sơn phủ trong linh kiện chuyển đổi điện năng
80ml H₂O
600 rpm, 8h, 90⁰C
Dung dịch
Blade-coating
6.4g PVA
7.2g PVA

## Slide 19
PVA 10%
III. So sánh
Hình 18: Ảnh hưởng của tốc độ đến hình thái học bề mặt màng mỏng (PVA 8%)

## Slide 20
PVA 10%
III. So sánh
Hình 18: Ảnh hưởng của tốc độ đến hình thái học bề mặt màng mỏng (PVA 9%)

## Slide 21
III. So sánh
Hình 19: So sánh bề mặt màng mỏng giữa spin-coating và balde-coating (PVA 9%)
spin-coating
blade-coating

## Slide 22
III. So sánh
a) Ảnh SEM mặt cắt lớp màngPVA phủ bằng phương pháp blade coating(x50.000)
b) Ảnh SEM mặt cắt lớp màngPVA phủ bằng phương pháp blade coating(x60.000)
c) Biểu đồ chiều dài đo của màng mỏng bằng phương pháp blade coating(x50.000)

## Slide 23
III. So sánh
b) Đồ thị điện thế hở mạch của nanogenerator (Cu-PVC-9%PVA-Cu)
d) Đồ thị mật độ dòng điện PVC-PVA với nồng độ 9% PVA
c) Đồ thị cường độ dòng điện PVC-PVA với nồng độ 9% PVA
a) Đồ thị điện thế hở mạch của nanogenerator (Cu-PVC-8%PVA-Cu)

## Slide 24
IV. Kết quả và thảo luận
Thiết kế và chế tạo thành công máy sơn phủ màng mỏng doctor blade coater
Hình 19: Phần cơ khí của thiết bị a) thiết kế b) thực tế
a)
b)

## Slide 25
IV. Kết quả và thảo luận
Qua việc kiểm soát chính xác các thông số, máy đã thành công tạo ra mẫu có độ đồng đều cao trên bề mặt, có khả năng ứng dụng cho linh kiện chuyển đổi điện năng:

## Slide 26
Phát triển mở rộng thiết kế
  Phát triển điều khiển thủ công
  Thêm các tính năng điều khiển
  Tích hợp thêm các cảm biến
  Nâng cấp hệ thống IOT

## Slide 27
Kết luận
Nghiên cứu này đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy sơn phủ (doctor blade coater) cùng với việc sử dụng nó để tạo ra lớp màng mỏng. Qua nghiên cứu và thử nghiệm, kết quả thu được đã chứng minh rằng máy sơn phủ có khả năng tạo ra các lớp màng mỏng đồng đều.
Hướng phát triển trong tương lai: Tạo ra sản phẩm độ tin cậy cao hơn với chi phí thấp hơn để phổ biến thiết bị trong các phòng thí nghiệm.

## Slide 28
Tài liệu Tham khảo
[1] 3 công nghệ 4.0 trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. https://subiz.com.vn/blog/cong-nghe-4-0.html.
[2] Thin Film Deposition Techniques and Systems. https://korvustech.com/thin-film-deposition/.
[3] Thin Film Deposition: Comparing Coating Methods. https://www.ossila.com/pages/solution-processing-techniques-comparison.
[4] Knife Coating. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/knife-coating.
[5] Spin Coating. https://www.ossila.com/products/spin-coater.
[6] Doctor Blade Coater. https://www.ossila.com/products/doctor-blade-coater.
[7] Dip Coater. https://www.ossila.com/products/dip-coater.