## Slide 1
Sinh viên: | Phạm Duy Linh | 21020998
Giảng viên hướng dẫn: | TS. Nguyễn Tuấn Cảnh | 
Ngành: Vật lý kỹ thuật
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG
(BLADE COATER)
ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 1

## Slide 2
Nội dung |  | 
I. |  | Tổng quan
II. |  | Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
III. |  | Ứng dụng máy tráng phủ trong linh kiện chuyển đổi điện năng
IV. |  | Kết quả và thảo luận
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 2

## Slide 3
I. Tổng quan
nguyendinhthe - voz.vn
Hình 1: Các ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống
Trong công nghiệp hiện đại, công nghệ nano ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là trong chế tạo linh kiện điện tử. Một trong những yếu tố quan trọng là công nghệ màng mỏng.
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 3

## Slide 4
I. Tổng quan
Hình 2: Các phương pháp lắng đọng màng mỏng
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 4

## Slide 5
I. Tổng quan
2600$
2700$
3500$
L2001A3-U1-US
L2009A1-E2-UK
L2006A2-US
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 5

## Slide 6
Ưu và nhược điểm phương pháp quay phủ
  Ưu điểm:
    Tạo màng mỏng với độ đồng đều cao
    Chi phí thấp
  Nhược điểm:
    Khó kiểm soát độ dày mỏng
    Yêu cầu dung dịch có độ nhớt thấp
    Khả năng nhiễm bẩn
    Bị mất 99% dung dịch trong quá trình quay phủ
Hình 4: Máy quay phủ spin-coating
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 6

## Slide 7
Ưu và nhược điểm phương pháp quay phủ
Hình 4: Máy quay phủ spin-coating
b) Màng mỏng được tạo bằng phương pháp spin-coating với dung dịch PVA
a) Góc tiếp xúc giữa dung dịch 9% PVA (bên trái) và nước (bên phải) trên bề mặt kính
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 6

## Slide 8
Ưu và nhược điểm phương pháp tráng phủ
  Ưu điểm:
    Tạo màng mỏng với độ đồng đều cao
    Chi phí thấp
    Sử dụng ít dung dịch
    Dễ dàng mở rộng quy mô
    Phù hợp với dung dịch có độ nhớt cao
  Nhược điểm:
    Khó kiểm soát độ mỏng
    Hạn chế với bề mặt phức tạp
    Khả năng nhiễm bẩn
Hình 4: Các ưu điểm của blade-coating so với spin-coating
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 7

## Slide 9
1. Sử dụng dung dịch vừa đủ cho quá trình sơn phủ
2. Điều chỉnh dao để cho ra độ dày mỏng phù hợp và bắt đầu quá trình sơn phủ với tốc độ không đổi
3. Sấy dung dịch tạo lớp màng mỏng
I. Các bước tạo màng bằng phương pháp tráng phủ
Hình 5: Các bước sơn phủ màng mỏng
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 8

## Slide 10
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Thiết kế bộ chuyển động:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 9

## Slide 11
Hình 8: Thiết kế cơ khí
Khung máy
Trục chuyển động
Hệ gá mẫu
Phần cơ khí
Applicator Coater
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 10

## Slide 12
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Thiết kế bộ chuyển động:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì
  Thiết kế vi xử lý:
    Vi xử lý
    Bộ nhớ
    Nguồn điện
    Mạch điều khiển
    Giao tiếp
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 11

## Slide 13
Hình 10: Linh kiện trong điều khiển thiết bị
Sử dụng các linh kiện phù hợp có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu chế tạo khác nhau.
Đảm bảo chi phí chế tạo phù hợp để phổ biến trong các phòng thí nghiệm cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy.
Phần cứng
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 12

## Slide 14
Hình 10: Linh kiện trong điều khiển thiết bị
Phần cứng
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 12

## Slide 15
Hình 10: Linh kiện trong điều khiển thiết bị
Phần cứng
Driver TB6600
Màn hình LCD
Joystick
Arduino uno
ESP 8266
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 12

## Slide 16
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của thiết bị sơn phủ
Phần cứng
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 13

## Slide 17
Phần cứng
Hình 19: Phần cơ khí của thiết bị a) thiết kế b) thực tế
a)
b)
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 14

## Slide 18
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Thiết kế bộ chuyển động:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì
  Phần mềm:
    Chương trình điều khiển
    Giao diện người dùng
    Bảo mật
    Cập nhật phần mềm
  Thiết kế vi xử lý:
    Vi xử lý
    Bộ nhớ
    Nguồn điện
    Mạch điều khiển
    Giao tiếp
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 15

## Slide 19
Hình 14: Sơ đồ giải thuật của máy blade coater
Phần mềm
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 16

## Slide 20
Hình 15: Giao diện ứng dụng blade coater trên web
Phần mềm
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 17
Notes: z

## Slide 21
Hình 16: Giao diện kết nối wifi blade coater trên web
Phần mềm
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 18

## Slide 22
8g PVA
Hình 17: Quy trình chế tạo màng PVA bằng hệ tráng phủ blade coater
PVA 10%
III. Ứng dụng máy sơn phủ trong linh kiện chuyển đổi điện năng
80ml H₂O
600 rpm, 8h, 90⁰C
Dung dịch
Blade coater
6.4g PVA
7.2g PVA
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 19

## Slide 23
PVA 10%
III. So sánh
Hình 18: Ảnh hưởng của tốc độ đến hình thái học bề mặt màng mỏng (PVA 8%)
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 20
Tốc độ tối ưu

## Slide 24
PVA 10%
III. So sánh
Hình 18: Ảnh hưởng của tốc độ đến hình thái học bề mặt màng mỏng (PVA 9%)
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 21
Tốc độ tối ưu

## Slide 25
III. So sánh
a) Ảnh SEM mặt cắt lớp màng PVA được chế tạo bằng blade coater (x50.000)
b) Ảnh SEM mặt cắt lớp màng PVA được chế tạo bằng blade coater (x60.000)
c) Đồ thị đồ dày của màng mỏng bằng blade coater
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 22

## Slide 26
III. So sánh
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 23

## Slide 27
III. So sánh
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 23
Màng được tạo bằng blade coater với tộc độ 0.7 mm/s (8% PVA)
Máy tráng phủ Blade coater
Máy tạo dao động
Cu – PVC – 8%PVA -Cu
Hình 20: Quy trình đo tín hiệu điện áp theo thời gian

## Slide 28
III. So sánh
b) Đồ thị điện thế hở mạch của nanogenerator (Cu-PVC-9%PVA-Cu)
d) Đồ thị mật độ dòng điện PVC-PVA với nồng độ 9% PVA
c) Đồ thị cường độ dòng điện PVC-PVA với nồng độ 9% PVA
a) Đồ thị điện thế hở mạch của nanogenerator (Cu-PVC-8%PVA-Cu)
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 23

## Slide 29
IV. Kết quả và thảo luận
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 24
Thiết kế và chế tạo thành công máy sơn phủ màng mỏng doctor blade coater
Giá các linh kiện cấu thành thiết bị

## Slide 30
IV. Kết quả và thảo luận
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 24
b) Máy tráng phủ Blade coater
a) Màng được tạo bằng blade coater với tộc độ 0.7 mm/s
  Màng mỏng đạt kết quả tối ưu tại các thông số:
    Độ dày dao tráng ở mức ~1µm
    Tốc độ quét tại 0.7 mm/s
    Bề mặt máy tráng phủ được setup phẳng

## Slide 31
IV. Kết quả và thảo luận
Qua việc kiểm soát chính xác các thông số, máy đã thành công tạo ra mẫu có độ đồng đều cao trên bề mặt, có khả năng ứng dụng cho linh kiện chuyển đổi điện năng:
Màng được tạo bằng blade coater với tộc độ 0.7 mm/s (8% PVA)
Máy tráng phủ Blade coater
Máy tạo dao động
Cu – PVC – 8%PVA -Cu
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 25

## Slide 32
Phát triển mở rộng thiết kế
  Phát triển điều khiển thủ công
  Thêm các tính năng điều khiển
  Tích hợp thêm các cảm biến
  Nâng cấp hệ thống IOT
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 26

## Slide 33
Kết luận
Nghiên cứu này đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy sơn phủ (doctor blade coater) cùng với việc sử dụng nó để tạo ra lớp màng mỏng. Qua nghiên cứu và thử nghiệm, kết quả thu được đã chứng minh rằng máy sơn phủ có khả năng tạo ra các lớp màng mỏng đồng đều và ứng dụng tốt trong linh kiện chuyển đổi điện năng.
Hướng phát triển trong tương lai: Tạo ra sản phẩm độ tin cậy cao hơn để phổ biến thiết bị trong các phòng thí nghiệm.
Giải thưởng: Giải ba nghiên cứu khoa học cấp trường 2024, Giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa 2024, Giải ba nghiên cứu khoa học cấp khoa 2025.
21/05/2025 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRÁNG PHỦ MÀNG MỎNG (BLADE COATER) ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG 27

## Slide 34
Tài liệu Tham khảo
[1] Internet of things. https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things, 2025. Accessed: February 20, 2025.
[2] Syed Nasimul Alam. A nanogenerator converts mechanical or vibrational energy into electrical energy using piezoelectric, triboelectric and pyroelec-tric effects. Journal not available, Year not available. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352507X23000434.
[3] Nanogenerators: An introduction. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012821548700004X, 2025. Accessed: February 20, 2025.
[4] Doctor blade coating. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/doctor-blade-coating, 2025. Accessed: February 20,2025.
[5] Nanogenerators: a new paradigm in blue energy harvesting. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128217092000049,2025. Accessed: February 20, 2025.
[6] Thin film deposition: Comparing coating methods. https://www.ossila.com/pages/solution-processing-techniques-comparison, 2025. Ac-cessed: February 20, 2025.
[7] Solvent engineering for the formation of high-quality perovskite films:a review.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X2303551X, 2025. Accessed: February 20, 2025.
[8] Doctor blade coating: Method, coating thickness and design. https://www.ossila.com/pages/doctor-blade-coating, 2025. Accessed: February 20,2025.
[9] 7 - roll-to-roll printing and coating techniques for manufacturing large-area flexible organic electronics. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781782420354000075, 2025. Accessed: February 20,
2025.

## Slide 35
THANK YOU!